# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Remont bieżący lokalu al. Słowackiego 46 |
| --- |
| Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem, że będą to produkty o takiej samej formie, parametrach technicznych, jakościowych na takim samym poziomie lub wyższym niż wskazanych produktów. |
| NR | NAZWA | OPIS | KOLOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CZĘŚĆ BUDOWLANA |
| MATERIAŁ |
| 1 | Tynk cementowo- wapienny | Zaprawa w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Proporcje mieszania: ok. 5,5 litra wody na 30 kg suchej mieszanki, Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże, Grubość warstwy: od 5 do 15 mm (max 2 warstwy;) Zużycie zaprawy: około 1,3 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm, | szary |
| 2 | Zaprawa klejąca do ceramiki | Przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych oraz kamiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków.• -Czas zachowania właściwości roboczych: ponad 8 godzin -Czas schnięcia otwartego: powyżej 30 minut -Korygowalność: do 60 minutmax: 778 -Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach -Pełne obciążenie: po około 14 dniach -Zużycie 2-5 kg/m2 | szary |
| 3 | Gips szpachlowy | Sucha mieszanka na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Proporcje mieszanki: ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm ZUŻYCIE: ok. 1 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm. | szary |
| 4 | Gładź szpachlowa wykończeniowa | Z zawartością żywicy polimerowej. Postać: gotowa do użycia .Zużycie: zależna od chropowatości podłoża – około 1 kg/m² przy grubości warstwy1 mm | biały |
| 5 | Grunt głęboko penetrujący | Średnie zużycie od 0,1 do 0,5 l/m2 Temp. stosowania od +5 °C do +25 °C Rodzaj: głębokopenetrujący Bezrozpuszczalnikowy. | bezbarwny |
| 6 | Listwy przypodłogowe | Listwy przypodłogowe o wym. 35x23mm | kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
| 7 | Wykładzina z tworzywa sztucznego | Wykładzina winylowa heterogeniczna: Grubość całkowita 2,5mm Grubość warstwy użytkowej 0,7mm Waga całkowita 2900g/m2 Zabezpieczenie powierzchni TopClean Grupa ścieralności T:<2mm3 Reakcja na ogień Cfl s1 Antypoślizgowość R10 | kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
| 8 | Płytki ceramiczne ścienne(flizy) o wym.15x30cm | Płytki ceramiczne ścienne-zastosowanie sanitariaty. Format-15x30cm Grubość-ok.6mm Powierzchnia-błyszcząca | kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
| 9 | Płytki podłogowe-terakota- 20x20cm | Płytki podłogowe-zastosowanie sanitariaty. Format-20x20cm Grubość- ok.7mm Powierzchnia-matowa Antypoślizgowość R10 | kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
| 10 | Farba emulsyjna | Wydajność 6-8m2/l przy jednokrotnym malowaniu, wielkość opakowań 0,9l, 2,7l, 9l, gęstość ok.1,4 g/cm2, pełen mat | kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
| 11 | Odbojnica ścienna | Z tworzywa sztucznego szer.22 cm x 4mb samoprzylepna | kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
|  |  | CZĘŚĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |
| 1 | Oprawa rastrowa(kaseton) | LED 595x595 mm 36W matowa |  |  |
| 2 | Przewód wielożyłowy o napięciu izolacji 450/750V typ- YDYpżo. 2x1,5mm2, YDYpżo 3x1,5mm2, YDYpżo 4x1,5mm2 , YDYpżo 3x2,5mm2, YDYpżo | Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie wg PN-EN 60228 klasy 1, Maks.temp. pracy 70o C. | powłoka zewnętrzna w kolorze białym |  |
| 3 | Gniazdo wtyczkowe w standardzie 2x2P+z16A | Gniazdo wtyczkowe w standardzie, podwójne 2x2P+z, zdolność łączeniowa 16A, 250V~, stopień ochrony IP23, wyposażony w zaciski śrubowe. | kolor biały | kolor biały kolor biały |
| 4 | Łącznik instalacyjny podtynkowy jednobiegunowy 10A | Łącznik instalacyjny podtynkowy jednobiegunowy, prąd znamionowy 10 A, napięcie znamionowe 250V,stopień ochrony IP20, wyposażony w zaciski śrubowe, do montażu w puszce. |  |  |
| 5 | Łącznik instalacyjny podtynkowy świecznikowy 10A | Łącznik instalacyjny podtynkowy świecznikowy, prąd znamionowy 10 A, napięcie znamionowe 250V,stopień ochrony IP20, wyposażony w zaciski śrubowe, do montażu w puszce. |  |  |
| 6 | Gniazdo wtyczkowe w standardzie 2x2P+z 16A hermetyczne | Gniazdo wtyczkowe w standardzie, podwójne 2x2P+z, zdolność łączeniowa 16A, 250V~, stopień ochrony IP23, wyposażony w zaciski śrubowe. Stopień ochrony IP44. | kolor biały |  |
| CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH |  |
| 1 | Przewody i kształtki do instalacji wodociągowej PP zespolone Al. | Rury zespolone, stabilizowane. Zakres średnic od 20×2,8 do 75×10,3 mm. Stosowane w instalacjach: zimnej i ciepłej wody użytkowej o ciśnieniu roboczym 10 bar i temperaturze obliczeniowej do 60 °C w instalacjach grzewczych (6 bar/80°C, Tmax=90 °C). |  |  |
| 2 | Przewody i kształtki do instalacji kanalizacyjnej PVC-U. | Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru. |  |  |
| 3 | Urządzenie sanitarne typu "Kompakt" gat.I . | Zbiornik 3/6l - doprowadzenie wody z boku zbiornika, deska polipropylen, mocowanie za pomocą śrub, odpływ poziomy. | kolor biały |  |
| 4 | Bateria zlewozmywakowa ścienna | Bateria zlewozmywakowa scienna Materiał: stalowe Wylewka: górna Montaż: ścienne |  |  |
| 5 | Zawór kulowy | Materiał: mosiądz - niklowany Uchwyt: pokrętło aluminiowe Powierzchnia: śrutowana Przelot: pełnoprzepływowy. |  |  |
| 6 | Przyłącza elastyczne | Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym, Max. ciśnienie 16 bar Max. Temp. Pracy 110 °C |  |  |
| 7 | Umywalki łazienkowe, prostokątne lub półokrągłe | Materiał: ceramiczne Dłuższy bok: 50cm Krótszy bok: 41cm Typ: klasyczna Otwór na baterię: tak Typ montażu: wisząca | kolor biały |  |